ГОСТ 10060.3-95 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЕТОНЫ

ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)

Москва

Предисловие

1	РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским
институтом физико-технических и радиотехнических измерений
(ВНИИФТРИ), Центральным межведомственным институтом
повышения квалификации руководящих работников и специалистов
строительства при МГСУ (ЦМИПКС) Российской Федерации

ВНЕСЕН Минстроем России

2	ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по
стандартизации и техническому нормированию в строительстве
(МНТКС) 22 ноября 1995 г.

За принятие проголосовали

| Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Госстрой Азербайджанской Республики |
| Республика Армения | Госупрархитектуры Республики Армения |
| Республика Казахстан | Минстрой Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Госстрой Кыргызской Республики |
| Республика Молдова | Минархстрой Республики Молдова |
| Российская Федерация | Минстрой России |
| Республика Таджикистан | Госстрой Республики Таджикистан |
| Республика Узбекистан | Госкомархитектстрой Республики Узбекистан |

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

- ВВЕДЕН в действие с 1 сентября 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Минстроя России от 5 марта 1996 г. № 18-17

Содержание

- Область применения

- Нормативные ссылки

- Определения

- Средства испытания и вспомогательные устройства

- Порядок подготовки к проведению испытания

- Порядок проведения испытания

- Правила обработки результатов испытаний

Приложение А Форма журнала ускоренного определения морозостойкости бетона дилатометрическим методом

Приложение Б Пример ускоренного определения морозостойкости бетона

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЕТОНЫ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ

CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE

Дата введения 1996-09-01

1	Область применения

Настоящий стандарт распространяется на тяжелые и легкие бетоны на цементном вяжущем, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий.

Стандарт не распространяется на бетон с добавками полимерного вяжущего.

Стандарт устанавливает ускоренный дилатометрический (четвертый) метод определения морозостойкости при однократном замораживании.

2	Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.018-82 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне температур 90-1800 К.

ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования.

ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости.

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

ГОСТ 10181.0-81 Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний.

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.

3 Определения

3.1	В настоящем стандарте приняты термины и определения по
ГОСТ 10060.0.

3.2	Стандартный образец - образец, входящий в комплект
дилатометра, изготовленный из того же материала, что и дилатометр.

4 Средства испытания и вспомогательные устройства

4.1	Оборудование для изготовления и испытания бетонных образцов
должно соответствовать требованиям ГОСТ 10180.

4.2	Дифференциальный объемный дилатометр в комплекте со
стандартными образцами. Стандартный образец должен иметь
одинаковую форму и размеры с бетонными образцами.

4.3. Ванны для насыщения образцов.

- Керосин.

- Вода по ГОСТ 23732.

5 Порядок подготовки к проведению испытания

- Бетонные образцы изготавливают и отбирают по 4.5 - 4.10 ГОСТ 10060.0 и ГОСТ 28570.

- Бетонные образцы измеряют, определяют начальный объем Vo и насыщают водой по 4.11 ГОСТ 10060.0.

6 Порядок проведения испытания

- Насыщенный образец бетона помещают в измерительную камеру дилатомера, во вторую помещают стандартный образец, камеры заполняют керосином и герметизируют.

- Дилатометр с образцами устанавливают в морозильную камеру и выдерживают 30 мин, затем начинают замораживание со скоростью 0,3°С/мин до достижения температуры минус (18±2) °С.

Графопостроитель во время замораживания непрерывно фиксирует кривую разности объемных деформаций бетонного и стандартного образцов (рисунок 1).

Рисунок 1 - График зависимости разности объемных деформаций бетонного и стандартного образцов от температуры замораживания

6.3	На графике выделяют скачкообразное изменение разности
объемных деформаций np обусловленное переходом воды в лед.

6.4	Определяют     значение     максимального     относительного

увеличения     разности     объемных     деформаций     θi бетонного     и

стандартного образцов по формуле

ni c θi = Vo

где ni - значение максимальной разности деформаций бетонного и стандартного образцов при замерзании воды в бетоне, см;

с - постоянная дилатомера, см3/см (принимают по паспорту на прибор);

Vo - начальный объем бетонного образца, см3.

6.5	Максимальную относительную разность объемных деформаций
θбетонных и стандартных образцов при замораживании определяют
как среднеарифметическое значение серии из трех бетонных образцов.

6.6	Марку бетона по морозостойкости F определяют по
максимальной относительной разности объемной деформации бетонных
и стандартных образцов по таблице 1 с учетом вида бетона, формы и
размера образцов.

7 Правила обработки результатов испытаний

7.1 Марку бетона по морозостойкости F, выраженную в циклах переменного замораживания и оттаивания в воде, определяют по графику на рисунке 2 или по таблице 1.

1

Рисунок 2 -

максимального

- для тяжелого бетона; 2 - для легкого бетона График зависимости морозостойкости бетона от θi -относительного    увеличения    разности    объемных

деформаций бетонного и стандартного образцов при замораживании

Таблица 1

| Форма и размер образца, мм | Вид бетона | Максимальное увеличение разности объемной деформации бетонного и стандартного образцов в • 1СГ3 для марки бетона по морозостойкости |
| --- | --- | --- |
|  |  | F25 | F35 | F50 | F75 | F100 | F150 | F200 | F300 | F400 | F500 | F600 | F800 | F1000 |
| Куб с ребром 100 | Тяжелый Легкий | >3,80 | 3,80-3,60 3,60 | 3,60-3,50 3,50 | 3,50-2,40 2,40 | 2,40-1,70 1,70 | 1,70-1,00 1,00 | 1,0-0,65 0,65 | 0,65-0,33 0,33 | 0,33-0,20 0,20 | 0,20-0,18 0,18 | 0,18-0,08 0,08 | 0,08-0,05 0,05 | <0,05 |
| Цилиндр с диаметром и высотой 70 | Тяжелый Легкий | >6,00 >7,00 | 6,00-5,00 7,00-6,00 | 5,00-3,80 6,00-5,00 | 3,80-3,25 5,00-3,80 | 3,25-1,90 3,80-3,40 | 1,90-1,30 3,40-2,80 | 1,30-0,75 <2,80 | 0,75-0,40 | 0,40-0,25 | 0,25-0,18 | 0,18-0,09 | <0,09 | -- |

7.2	Марку бетона по морозостойкости F принимают соответствую-

-

щей требуемой, если среднеарифметическое значение θсерии бетонных образцов меньше максимального относительного увеличения разности объемной деформации θбетонных и стандартного образцов, указанного в таблице 1.

-

При совпадении среднеарифметического значения θсерии бетонных образцов с граничными значениями диапазона назначают меньшую по значению марку бетона по морозостойкости.

- Исходные данные и результаты определения морозостойкости заносят в журнал по форме, приведенной в приложении А.

- Пример ускоренного определения морозостойкости бетона с обработкой результата приведен в приложении Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

ФОРМА ЖУРНАЛА УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИМ

МЕТОДОМ

| Номер образца | Дата изготовления образца | Размер образца, мм | Объем образцаVo, см3 | Дата испытания | Показатели морозостойкости бетона | Марка бетона по морозостойкости F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ni, см | вi' отн. | М, цикл |  |

Начальник подразделения
(лаборатории)

(подпись) Ответственное лицо, проводившее испытание

(подпись)

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (информационное)

ПРИМЕР УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА

1 Исходные данные

Испытанию подлежит бетон следующего состава, кг/м3: цемент -332, щебень - 1310, песок - 590, вода - 177.

Материалы для изготовления бетона: цемент завода «Гигант» ПЦ-400, гранитный щебень Академического карьера фракции 5-20 мм, песок тучковский Мкр = 1,87. Изготавливают три образца бетона размером 100х100х100 мм и помещают в камеру нормального твердения.

Требуется определить морозостойкость бетона в возрасте 28 сут.

2 Определение показателя морозостойкости

2.1	Образцы бетона насыщают водой по 4.11 ГОСТ 10060.0.

2.2	Насыщенный образец помещают в измерительную камеру
дилатометра, во вторую камеру помещают стандартный образец, затем
обе камеры заполняют керосином и герметизируют.

2.3	Дилатометр с образцами устанавливают в морозильную камеру и
после 30 мин выдержки начинают замораживание со скоростью 0,3
°С/мин до достижения температуры минус (18±2) °С.

2.4	На графике показателя разности объемных деформаций
бетонных и стандартного образцов находят скачкообразное изменение
ц для каждого образца из серии

ni = 2,4 см; п2 = 2,5 см; п3 = 2,6 см.

2.5	Определяют значение максимального относительного
увеличения разности объемных деформаций бетонных и стандартного
образцов 6> по формуле (1)

и =

'   к

где с = 0,258 см3/см (с - постоянная дилатометра)

п     2,4-0,258	з    п     2'5 '°'258	з

О,—	= 0,62-10   ; 0п =	= 0,65-10

1	1000	2	1000

п     2,6-0,258	з

$ =	= 0,67 • 10

3	1000

2.6	Вычисляют среднеарифметическое значение максимального
относительного увеличения разности объемных деформаций бетонных
и стандартного образцов при замораживании для серии из трех
образцов

у,     0,62 • 10"3 + 0,65 • 10"3 + 0,67 • 10"3	з

Н =	= 0,65-10

Ui	3

2.7	По таблице 1 определяют марку бетона по морозостойкости,
которая составляет согласно 7.2 F200.

Ключевые   слова:   дилатометр,   стандартный   образец,   разность объемных деформаций