ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БЕТОНЫ

ГОСТ
Метод определения влажности	12730.2—78.

Concretes. Method of determination of moisture content

Дата введения 01.01.80

Настоящий стандарт распространяется на все виды бетонов и устанавливает метод определения влажности путем испытания образцов.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу определения влажности бетонов — по ГОСТ 12730.0.

2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

2.1. Для проведения испытания применяют:

- весы лабораторные по ГОСТ 24104;

- шкаф сушильный по ГОСТ 13474;

- эксикатор по ГОСТ 25336;

- противни;

- хлористый кальций по ГОСТ 450.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

- Влажность бетона определяют испытанием образцов или проб, полученных дроблением образцов после их испытания на прочность или извлеченных из готовых изделий или конструкций.

- Наибольшая крупность раздробленных кусков бетона должна быть:

—	для тяжелых бетонов и бетонов на пористых заполнителях — не
более максимального размера зерен заполнителей;

! для мелкозернистых бетонов (включая ячеистые и силикатные) — не более 5 мм.

3.3.	Из раздробленного материала путем квартования отбирают
усредненную пробу массой не менее:

1000 г — для тяжелых бетонов и бетонов на пористых заполнителях;

100 г — для ячеистых, силикатных и мелкозернистых  бетонов.

При производственном контроле влажности бетона в бетонных и железобетонных изделиях допускается проводить испытания проб бетона меньшей массы в соответствии с требованиями стандартов на эти изделия.

3.4.	Дробят и взвешивают образцы или пробы сразу же после отбора
или хранят в паронепроницаемой упаковке или герметичной таре,
объем которой превышает объем уложенных в нее образцов не более
чем в два раза.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Подготовленные пробы или образцы взвешивают, ставят в сушильный шкаф и высушивают до постоянной массы при температуре (105 ± 5) °С.

Постоянной считают массу пробы (образца), при которой результаты двух последовательных взвешиваний отличаются не более чем на 0,1 %. При этом время между взвешиваниями должно быть не менее 4 ч.

- Перед повторным взвешиванием пробы (образцы) охлаждают в эксикаторе с безводным хлористым кальцием или вместе с сушильным шкафом до комнатной температуры.

- Взвешивание производят с погрешностью до 0,01 г.

4.4.	Собранную влажность тяжелого бетона, бетона на пористых
заполнителях и силикатного бетона определяют по методике ГОСТ
12852.6.

При этом массу ïðîáû тяжелого бетона и бетона на пористых заполнителях в зависимости от наибольшего размера зерен заполнителя принимают по таблице.

| Наибольший размер зерна | Масса пробы, г |
| --- | --- |
| заполнителя, мм |  |
| 20 и менее | 100 |
| 40 | 200 |
| Более 40 | 500 |

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Влажность бетона пробы (образца) по массе Wм в процентах вычисляют с погрешностью до 0,1 % по формуле

Wм=вс 100,	(1)

где mв — масса пробы (образца) бетона до сушки, г; mс — масса пробы (образца) бетона после сушки, г.

5.2.	Влажность бетона пробы (образца) по объему Wo в процентах
вычисляют с погрешностью до 0,1 % по формуле

Wмρо
Wo =,	(2)

ρв

где ρо — плотность сухого бетона, определенная по ГОСТ 12730.1, г/см3;

ρв — плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

5.3.	Влажность бетона серии проб (образцов) определяют как
среднее арифметическое результатов определения влажности от
дельных проб (образцов) бетона.

5.4.	В журнале, в который заносят результаты испытаний, должны
быть предусмотрены следующие графы:

- маркировка образцов;

- место и время отбора проб;

- влажностное состояние бетона;

- возраст бетона и дата испытаний;

- влажность бетона проб (образцов) и серий по массе;

- влажность бетона проб (образцов) и серий по объему.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН

Государственным комитетом СССР по делам строительства

Министерством   промышленности   строительных   материалов

СССР

Министерством энергетики и электрификации СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

М. И. Бруссер, канд. техн. наук (руководитель темы); Л. А. Малинина, д-р. техн. наук; А. Т. Баранов, канд. техн. наук; Г. А. Бужевич, канд. техн. наук; Л. И. Карпикова, канд. техн. наук; Т. А. Ухова, канд. техн. наук; Ю. А. Саввина, канд. техн. наук; Ю. А. Белов; В. Л. Рубецкой; Н. В. Мякошин; В. Г. Довжик, канд. техн. наук; В. А. Пискарев, канд. техн. наук; Г. Я. Амханицкий, канд. техн. наук; С. Н. Левин, канд. техн. наук; Е. Н. Леонтьев, канд. техн. наук; В. Н. Тарасова, канд. техн. наук; Л. И. Левин; В. А. Дорф, канд. техн. наук; Ю. Г. Хаютин, канд, техн. наук; В. Б. Судаков, канд. техн. наук; Ц. Г. Гинзбург, канд. техн. наук; Р. Е. Литвинова, канд. хим. наук; А. Г. Малиновский

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по делам строительства

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 22.12.78 ¹ 242

- ВЗАМЕН ГОСТ 12852.2—77, ГОСТ 11050—64 в части определения влажности

4.   ССЫЛОЧНЫЕ   НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ   ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 450—77 | 2.1 |
| ГОСТ 12730.0—78 | 1.1 |
| ГОСТ 12730.1—78 | 5.2 |
| ГОСТ 12852.6—77 | 4.4 |
| ГОСТ 24104—88 | 2.1 |
| ГОСТ 25336—82 | 2.1 |
| ОСТ 16.0.801.397—87 | 2.1 |

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 1994 г.