ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БЕТОНЫ

ГОСТ
Метод определения водопоглощения	12730.3—78

Concretes. Method of determination of water absorption

Дата введения 01.01.80

Настоящий стандарт распространяется на все виды бетонов на гидравлических вяжущих и устанавливает метод определения водопоглощения путем испытания образцов.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу определения водопоглощения бетонов — по ГОСТ 12730.0.

2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Для проведения испытания применяют:

—	весы лабораторные по ГОСТ 24104 или весы настольные по
ГОСТ 23711;

- шкаф сушильный по ГОСТ 13474;

- емкость для насыщения образцов водой;

- проволочную щетку или абразивный камень.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

- Водопоглощение определяют испытанием образцов. Размеры и количество образцов принимают по ГОСТ 12730.0.

- Поверхность образцов очищают от пыли, грязи и следов смазки с помощью проволочной щетки или абразивного камня.

3.3.	Испытание образцов проводят в состоянии естественной
влажности или высушенных до постоянной массы.

3.4.	Сушку образцов производят по ГОСТ 12730.2.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1.	Образцы помещают в емкость, наполненную водой с таким
расчетом, чтобы уровень воды в емкости был выше верхнего уровня
уложенных образцов примерно на 50 мм.

Образцы укладывают на прокладки так, чтобы высота образца была минимальной (призмы и цилиндры укладывают на бок). Температура воды в емкости должна быть (20 ± 2) °С.

4.2.	Образцы взвешивают через каждые 24 ч водопоглощения на
обычных или гидростатических весах с погрешностью не более 0,1 %.

При взвешивании на обычных весах образцы, вынутые из воды, предварительно вытирают отжатой влажной тканью. Массу воды, вытекшую из пор образца на чашку весов, следует включать в массу насыщенного образца.

4.3.	Испытание проводят до тех пор, пока результаты двух
последовательных взвешиваний будут отличаться не более чем на 0,1
%.

4.4.	Образцы, испытываемые в состоянии естественной влажности,
после окончания процесса водонасыщения высушивают до постоянной
массы по ГОСТ 12730.2.

4.5. Водопоглощение бетона определяют также методом кипячения образцов в случае, когда это предусмотрено стандартами (техническими условиями) на сборные бетонные и железобетонные изделия или рабочими чертежами на монолитные бетонные и железобетонные конструкции по приложению к настоящему стандарту.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Водопоглощение бетона отдельного образца по массе Wм в процентах определяют с погрешностью до 0,1 % по формуле

WM=—	MOO,	(1)

где mc — масса высушенного образца, г; mв — масса водонасыщенного образца, г.

5.2.	Водопоглощение бетона отдельного образца по объему Wо в
процентах определяют с погрешностью до 0,1 % по формуле

Wмρо
Wo =,	(2)

ρв

где ρо — плотность сухого бетона, кг/м3;

ρв — плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

- Водопоглощение бетона серий образцов определяют как среднее арифметическое значение результатов испытаний отдельных образцов в серии.

- В журнале, в который заносят результаты испытаний, должны быть предусмотрены следующие графы:

- маркировка образцов;

- возраст бетона и дата испытаний;

- водопоглощение бетона образцов;

- водопоглощеиие бетона серии образцов.

ПРИЛОЖЕНИЕ Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ПРИ КИПЯЧЕНИИ

- Для определения водопоглощения образцы кипятят в сосуде с водой. Объем воды должен не менее чем в два раз превышать объем установленных в нем образцов.

- Уровень воды в сосуде должен быть выше поверхности образцов не менее чем на 50 мм.

- После каждых 4 ч кипячения образцы охлаждают в воде до температуры (20 ± 5) °Ñ, отбирают влажной отжатой тканью и взвешивают.

- Испытание проводят до тех пор, пока результаты двух последовательных взвешиваний будут отличаться не более чем на 0,1 %.

- Водопоглощение бетона при кипячении по массе Wм,кип в процентах определяют с погрешностью до 0,1 % по формуле

т    —т

кип	с

тс

Wм,кип =    кип       c ⋅100,	(1)

где mкип — масса образца после кипячения, г;

тс — масса сухого образца, г.

6.  Водопоглощение  бетона  при  кипячении  по  объему  Wо,кип  в процентах определяют с погрешностью до 0,1 % по формуле

Wм,кипρо
W=	,	(2)

о,кип	ρв

где ρо — плотность сухого бетона, г/см3;

ρв — плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.	РАЗРАБОТАН

Государственным комитетом СССР по делам строительства,

Министерством   промышленности   строительных   материалов

СССР,

Министерством энергетики и электрификации СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

М. И. Бруссер, канд. техн. наук (руководитель темы); Л. А. Малинина, д-р. техн. наук; А. Т. Баранов, канд. техн. наук, Г. А. Бужевич, канд. техн. наук; Л. И. Карпикова, канд. техн. наук; Т. А. Ухова, канд. техн. наук; Ю. А. Саввина, канд. техн. наук; Ю.

A.	Белов; В. Л. Рубецкой; Н. В. Мякошин; Б. Г. Довжик, канд.
техн. наук; В. А. Пискарев, канд. техн. наук; Г. Я. Амханицкий,
канд. техн. наук; С. Н. Левин, канд. техн. наук; Е. Н. Леонтиев,
канд. техн. наук; В. Н. Тарасова, канд. техн. наук; Л. И. Левин;

B.	А. Дорф, канд. техн. наук; Ю. Г. Хаютин, канд. техн. наук; В.
Б. Судаков, канд. техн. наук; Ц. Г. Гинзбург, канд. техн. наук; Р.
Е. Литвинова, канд. хим. наук; А. Г. Малиновский

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по делам строительства

2.	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Государственного комитета СССР по делам строительства от
22.12.78 ¹ 242

3.	ВЗАМЕН ГОСТ 12730—67 в части определения водопог-
лощения

4.	ССЫЛОЧНЫЕ   НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ   ДОКУ
МЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 12730.0—78 ГОСТ 12730.2—78 ГОСТ 24104—88 ГОСТ 29329—92 ОСТ 16.0.801.397%87 | 1.1, 3.1 3.4, 4.4 2.1 2.1 2.1 |

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 1994 г.